Aerosol Zinc-Aluminio 400 ml

Zinc-Aluminio en aerosol es una mezcla de aluminio y zinc y ofrece una alta resistencia protectora de la corrosión para muchos materiales. Adhiere muy bien tanto a metales coma a hierros.

Zinc-Aluminio en aerosol se puede utilizar para re-galvanizar y reparar puntos dañados en partes galvanizadas, como también en soldaduras y puntos de corte. El zinc-aluminio toma el trabajo de protección a la corrosión y actúa como un color compensatorio a la vista óptica debido a su similar color con metales galvanizados nuevos.

Las características de Zinc-Aluminio en aerosol son:

- Película de rápido secado

- Alta poder adhesivo

- Se puede laquear por encima

- Resiste hasta 250 grados C., y puede resistir por períodos cortos hasta 500 grados C.

- Tiene el mismo color que los metales galvanizados nuevos.

Zinc en aerosol se puede aplicar en todos los sectores de la industria y también en otras áreas en donde el galvanizado de los metales es procesado y dañados. Sus principales aplicaciones se encuentran en el área del aire condicionado, ventilación, sistemas de calentamiento, construcción de caños, etc.

Uso: Desengrasar el metal y lijar suavemente. Sacudir el aerosol vigorosamente por 3 minutos después de haber escuchado claramente que la bola de metal haya impactado contra la superficie del aerosol. La superficie se seca en 5 a 8 minutos, se puede manipular luego de 15 a 20 minutos y queda completamente seco después de las 24 horas.